BÜTÜN TESTLER, ISO 13006 VE EN 14411

STANDARTLARINA GÖRE UYGUNDUR.

ALL TEST RESULTS ARE COMPLIANCE ACCORDING TO STANDARDS OF ISO 13006 AND EN 14411

| Rapor Tarihi / Report Date | RİVA GRİ-RİVA AÇIK GRİ-RİVA BONE-RİVA ANTRASİT |
| --- | --- |
| Ürün Adı / Product Name | 45X45 / 30X60 TÜM ÜRÜNLER |
| Ürün Grubu / Product Group | ANNEX G , BIa |

| TSE-EN | TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL CHARACTERISTICS | TÜRK VE AVRUPA STANDARTLARI TURKISH and EUROPEAN STANDARDS | TEST SONUÇLARI TEST RESULTS |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO 10545-2 | Uzunluk ve Genişlik Length and width | 7 cm ≤ N < 15 cm ± 0,9 mm N >15 cm ± % 0,6 ve ± 2,0 mm | ± % 0,4 |
| ISO 10545-2 | Kalınlık Thickness | 7 cm ≤ N < 15 cm ± 0,5 mm N >15 cm ± % 5 ve ± 0,5 mm | ± % 4 |
| ISO 10545-2 | Gönyeden Sapma Rectangularity | 7 cm ≤ N < 15 cm ± 0,75 mm N >15 cm ± % 0,5 ve ± 2 mm | ± % 0,4 |
| ISO 10545-2 | Kenar Düzgünlüğü Straightness of sides | 7 cm ≤ N < 15 cm ± 0,75 mm N >15 cm ± % 0,5 ve ± 1,5 mm | ± % 0,4 |
| ISO 10545-2 | Merkez Eğriliği Center of Curvature | 7 cm ≤ N < 15 cm ± 0,75 mm N >15 cm ± % 0,5 ve ± 2 mm | ± % 0,4 |
| ISO 10545-2 | Kenar Eğriliği Edge Curvature | 7 cm ≤ N < 15 cm ± 0,75 mm N >15 cm ± % 0,5 ve ± 2 mm | ± % 0,4 |
| ISO 10545-2 | Çarpıklık Warpage | 7 cm ≤ N < 15 cm ± 0,75 mm N >15 cm ± % 0,5 ve ± 2 mm | ± % 0,4 |
| ISO 10545-3 | Su emme Water absorption | ≤ % 0,5 | ≤ % 0,5 |
| ISO 10545-4 | Eğilme Dayanımı kalınlık ≥ 7.5 Modulus of rupture thickness ≥ 7.5 | min 35 N/mm2 | min. 37 N/mm2 |
|  | Kırılma Mukavemeti kalınlık ≥ 7.5 Breaking Strength thickness ≥ 7.5 | min > 1300 N | min. 2480 N |
| ISO 10545-7 | Aşınma Dayanımı Abrasion Resistance | üreticinin beyanına göre As indicated by the manufacturer | PEI 4 |
| ISO 10545-9 | Isı Şoka Dayanım Thermal Shock Resistance | Gerekli Required | DAYANIKLIDIR Resistant |
| ISO 10545-11 | Çatlamaya Dayanım Crazing Resistance | Gerekli Required | DAYANIKLIDIR Resistant |
| ISO 10545-12 | Dona dayanıklılık Frost Resistance | Gerekli Required | DAYANIKLIDIR Resistant |
| ISO 10545-13 | Temizlik Maddelerine Dayanıklılık Resistance to house hold chemicals | üreticinin beyanına göre As indicated by the manufacturer | GA |
|  | Asit - Alkali Dayanımı Acid Alcali Resistance |  | GLA |
|  | Kurşun Kadmiyum Çözünürlüğü Release of dangerous substances | Yalnızca Ulusal Yasalar İstendiğinde When requested by national legislation | Kurşun Lead < 0.2 mg/dm2 |
|  |  |  | Kadmiyum Cadmium < 0.03 mg/dm2 |
| ISO 10545-14 | Lekelenmeye Dayanıklılık Resistance to Staining | üreticinin beyanına göre As indicated by the manufacturer | 5 |
| EN101 | Yüzey Sertliği Scratch Hardness | min 5 Mohs | 7 Mohs |
| CTDA | Renk Tonu Değişimi Colour Shade Variation | üreticinin beyanına göre As indicated by the manufacturer | V2 |
| DIN 51130 | Kayma Slippery Resistance | üreticinin beyanına göre As indicated by the manufacturer | R11 |